TUGAS 2

Perancangan Dioda

Spesifikasi :

- Tegangan breakdown 20 V.

- Arus maksimum 1 A.

Rancangan manual :

Perancangan menggunakan asumsi bahwa dioda adalah tipe one sided abrupt junction dengan

Untuk tipe ini  << , maka dapat diasumsikan = 100 .

Tegangan deplesi pada kesetimbangan termal (pada 300K)

Beban Deplesi : w =

Dimana V = , lebar daerah deplesi

=

Karakteristik I-V :

Pada rancangan dibutuhkan agar luas permukaan tidak terlalu lebar sehingga kapasitansi parasitik kecil.

Kapasitansi difusi :

Untuk A <

Nilai kapasitansi diatas menjadi cukup kecil jika diambil harga A = . Pengambilan harga A juga mempertimbangkan supaya arus yang lewat adalah 1 A, antara lain dengan menentukan harga Is dan rs yang sesuai.

Resistansi seri pada forward bias :

Pada forward bias, daerah deplesi akan nol sehingga resistansi seri adalah

dp= panjang/ kedalaman p-type

dn= panjang/ kedalaman n-type

Supaya Rs kecil, dp dan dn harus kecil tapi dibatasi oleh  = 19.89

, diambil dp = dan dn =

Jika diambil A = , maka

Sehingga diperoleh untuk I = 1 A,

harga V = 1.53 V,

Nilai Rs diharapkan kecil agar mampu mengeluarkan arus yang besar dengan disipasi relatif kecil. Untuk memperkecil nilai Rs, maka nilai Dp dan Dn dapat diperkecil, tapi tidak terlalu kecil karena dibatasi oleh lebar daerah deplesi .

sendiri ditentukan oleh konsentrasi donor. Jadi secara tak langsung dipengaruhi oleh tegangan breakdown.

Hasil dari perancangan ini berupa parameter :

- (konsentrasi donor)

- (konsentrasi akseptor)

- A	(luas permukaan)

- Dn	(Panjang semikonduktor tipe N)

- Dp	(Panjang semikonduktor tipe P)

Dari Pisces2B kita peroleh kurva karakteristik :

- Jarak vs Konsentrasi

- Penyebaran doping

- Kapasitansi vs Tegangan

- Arus vs Tegangan

- Karakteristik transien arus dan tegangan

Simulasi dengan Program SUPREM3 dan PISCES2B

Doping Profile Dioda dengan SUPREM3

Title		SSUPREM3 Contoh file Dioda

$		Dioda Sambungan pn

Comment	Inisialisasi substrat silikon

Initialialize	<111> Silicon,phosphorus Concentr=1.2e15

+		Thickness=27.  dx=0.01  Spaces=80

Comment	Dioksidasi basah setinggi 6500 A

Diffusion	Temperature=1000  Time=60  WetO2

Print		Layer

Comment	Etsa untuk mendapat mask difusi

Etch		Oxide

Comment	Difusi Phosphor untuk mendapatkan tipe-n

Diffusion	Temperature=975   Time=90   Boron   Solidsolubility

Diffusion	Temperature=975   Time=120 DryO2

Diffusion	Temperature=975   Time=90

Comment	Plot Distribusi ketidakmurnian

Print		Concentr  Che  Phosphor  Filename=konstra.out

Print		Layer

Plot		Chemical  Boron           Xmin=0  Xmax=30  Clear  Axis  LineType=2

+		title=Percobaan_dioda  Symbol=1

Plot		Chemical  Phosphorus  Xmin=0  Xmax=30  ^Clear  ^Axis  LineType=3

Plot		Chemical  net 	         Xmin=0  Xmax=30  ^Celar  ^Axis

+		symbol=2  color grid

Stop		End of dioda percobaan

Doping Profile dengan menggunakan PISCES2B

Title File : diode.gr0

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika)

$ Entering doping profile into Pisces2B

$ Grid of the structure and doping distribution

mesh       rect  nx=20 ny=40 smooth=1 diag.flip

x.m        n=1   l=0.0   r=1.0

x.m        n=20  l=50.0  r=1.0

y.m        n=1   l=0.0   r=1.0

y.m        n=40  l=169.3 r=1.0

$ Regions and Electrodes

region     num=1 silicon

elec       num=1 left length=25

elec       num=2 bottom

$ Doping Profile

doping     uniform conc=1.1739e16 n.type outf=doping.dio

doping     gauss   conc=1.1739e18 p.type junc=2 ratio=0.7

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 outf=mesh.dio dopfile=doping.dio

regrid     doping ratio=4 log smooth.k=1 dopfile=doping.dio

$ Plotting

plot.1d    x.s=0.0 x.e=5.0 y.s=0.0 y.e=0.0 doping abs log pa

plot.1d    x.s=1.0 x.e=1.0 y.s=0.0 y.e=5.0 doping abs log pa

plot.2d    grid boundary no.top no.fill pa

plot.2d    junction boundary l.elect=2 l.bound=3 l.junct=6 no.fill pa

end

Output plotnya:

Karakteristik Transient Dioda

Title File : diode.gr1

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika

$ PN diode transient simulation

mesh	inf=mesh.dio

mater   region=1 taup0=2.e-6 taun0=2.e-6

contac 	num=1 resist=1.e5

symb    newton carr=2

method	xnorm trap atrap=0.5  autonr

models	srh auger conmob fldmob

solve	init

log	outf=dio1

solve	v1=2.0  tstep=2.e-12  tstop=50.e-9 outf=dioA

end

Title File : diode.gr2

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika)

$ Low frequency (1kHz) analysis

mesh	inf=mesh.dio

symb	newton carr=2

method	xnorm  autonr

models	srh auger conmob fldmob

log	acfile=ac.dio ivfile=iv.dio

solve   init

solve   local v1=-3 ac freq=1e3

solve	vstep=0.25 nsteps=12 elect=1 ac freq=1e3

solve	vstep=0.1  nsteps=4  elect=1 ac freq=1e3

end

Title File : diode.iv1

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika)

$ Plot Current and voltage versus time

mesh      inf=mesh.dio

$ plot.1d   inf=dio1 x.ax=time  y.ax=i1 x.max=7.0e-10 points

$ +         title="Plot Current vs Time" pa

plot.1d   inf=dio1 x.ax=time  y.ax=v1 x.max=7.0e-10 points

+         title="Plot Voltage vs Time" pa

end

Output plot :

Karakteristik  I-V  Dioda

Title File : diode.iv2

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika)

$ Plot Current vs Voltage

mesh      inf=mesh.dio

plot.1d   inf=iv.dio x.ax=v1 y.ax=i1 x.min=0.1 abs

+         line=1 x.label=V y.label=I title="Plot Current vs Voltage" pa

end

Karakteristik C-V Dioda

Title File : diode.cv2

$ Tugas EL-312 (Devais Mikroelektronika)

$ Plot Capacitance vs Voltage

mesh      inf=mesh.dio

plot.1d   inf=ac.dio x.ax=v1 y.ax=c21 abs line=1 pa

+         title="Plot kapasitansi vs Voltage"

end

Output plot :